PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO FÍSICO QUÍMICA DO CARVÃO ATIVADO DO PÓ DAS CASCAS DO FRUTO DO TINGUI Magonia pubescens ST.HIL, (SAPINDACEAE)

Daniel Rodrigues Magalhães; Lívia Mariana Aguiar Pinheiro; Lucas Rocha Barbosa; Victor Felipe Arthur Coutinho Ladeia
[note] Docente do curso de Engenharia Química do IFNMG, Campus Montes Claros. Email: drmmagalhaes@gmail.com
[note] Acadêmica do curso de Engenharia Química do IFNMG, Campus Montes Claros. Email: livia.map12@gmail.com
[note] Acadêmico do curso de Engenharia Química do IFNMG, Campus Montes Claros. Email: lucasrb.eq@gmail.com
[note] Acadêmico do curso de Engenharia Química do IFNMG Campus Montes Claros. Email: ladeia_victor@yahoo.com.br

Resumo: O presente trabalho teve como objetivo a produção de carvão ativado do tingui (Magonia pubescens ST. HIL). O carvão ativado pode ser utilizado como adsorvente de efluentes e de substâncias contaminadas, ou seja, o carvão pode purificar e tratar resíduos indesejados. Sendo essa uma função com grande valor, o tingui foi escolhido para que este tenha seu valor agregado aumentado, visto que a predominância dessa espécie se encontra no Cerrado, uma região que sofre com o desmatamento. Para produzir o carvão, as casca do tingui foram pulverizadas e impregnadas com carbonato de potássio. As amostras foram à mufla, atingindo a temperatura de 600ºC para a ativação do carvão. O carvão foi então submetido a análises físico-químicas, de densidade aparente, pH de suspensão, além de teste de adsorção. Ao final do trabalho, foi possível concluir que a casca do fruto do tingui tem característica adsorvente, porém são necessários mais estudos para atestar a viabilidade de tal processo.

Palavras–chave: Carvão Ativado. Tingui. Adsorção. Magonia pubescens ST. HIL.

Introdução

O bioma cerrado é constituído por rica biodiversidade. Dados do Ministério do Meio Ambiente indicam a existência de 12 mil espécies vegetais e 1300 animais. Apesar do reconhecimento da importância biológica, apenas 8,21% do território do bioma é legalmente protegido por unidades de conservação, o que reflete pouca valorização em termos de preservação. O estudo do potencial de utilização das plantas do cerrado visa agregar valor ao bioma, ao estimular o extrativismo vegetal como fonte de renda alternativa a exploração predatória.
Um dos importantes exemplares desse bioma, é a Magonia pubescens ST.HIL, (SAPINDACEAE), popularmente conhecida por Tingui. Heliófila, pioneira, seletiva xerófita, decídua, podendo atingir de cinco a nove metros de altura e tronco com diâmetro entre 20 cm e 30 cm. Seus frutos são utilizados para produção caseira de sabão, além de utilidade medicinal.
Tendo em vista o descarte das cascas do tingui em seus diversos usos, objetiva-se utilizá-las como precursor de carvão ativado (CA), um dos materiais mais eficientes na remoção de corantes dos efluentes de indústrias têxteis, pelo processo de adsorção. Esse estudo torna-se relevante haja vista que a principal matéria prima de carvão ativado são vegetais (geralmente eucalipto) utilizados especificamente para este fim, e a possibilidade de utilizar um resíduo para sua produção representa um avanço significativo rumo a sustentabilidade.

Material e Métodos

Os experimentos foram conduzidos no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG) - Campus Montes Claros e na Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) - Campus Montes Claros e ocorreu em duas etapas principais. Produção: Primeiramente, as cascas do fruto do tingui foram coletadas na zona rural do município de Montes Claros -MG, e armazenadas em caixas de papelão. Já no Laboratório de Biotecnologia da Universidade Estadual de Montes Claros, com auxílio de um martelo e de um moinho de facas com peneira de 2 mm, o material foi pulverizado. Foram utilizados 150 g do pó das cascas do fruto do tingui na preparação para a ativação, aos quais acrescentou-se Carbonato de Potássio (K2CO3) anidro P.A. na razão de 2:1 (massa carbonato por massa de pó de tingui) e água destilada em quantidade suficiente para umedecer a mistura, que foi agitada com bastão de vidro em banho termostático a 85 ºC por duas horas. Após o processo, o material impregnado foi seco em estufa a 110 ºC por 12 h (com pausa na metade do tempo para homogeneização da mistura) e, finalmente, armazenado em dessecador. A ativação do material, impregnado e seco, deu-se por carbonização dentro de um cano metálico devidamente fechado e inserido em mufla Vulcan 3-550 a 600 ºC e em razão de aquecimento de aproximadamente 10 ºC por minuto, com tempo de permanência de 40 minutos, em atmosfera pobre em oxigênio. Por último o carvão ativado (CA) foi lavado para retirada de resíduos do agente ativante e outros gerados na carbonização. A lavagem se deu por imersão em ácido clorídrico 2,5% massa/volume na razão de 1 para 1 (massa de CA por volume de HCl) por 20 minutos, seguida da lavagem (utilizando filtro e kitassato) com água destilada quente por repetidas vezes, e com água destilada em temperatura ambiente, até que a água de lavagem apresentasse pH entre 6,0 e 6,5, medido em pHmetro W3B Engineering. O carvão ativado lavado foi seco em estufa a 110 ºC por 4 horas e armazenado em dessecador para posterior testes. Caracterização: Para o cálculo do rendimento total do processo de síntese do carvão ativado, foi calculada a razão entre a massa de CA obtida (após lavagem e secagem) e a massa de pó das cascas do fruto do tingui utilizada no processo. foi feita a determinação da densidade aparente do material particulado. O procedimento seguiu a norma ASTM D2854-96, na qual são pesadas provetas graduadas secas e vazias e, em seguida, adiciona-se o CA até o traço de aferição e registra-se novamente a massa. Com os valores de massa e volume em mãos, é possível determinar a densidade aparente do carvão ativado. A determinação do pH da suspensão foi feita utilizando-se a metodologia proposta por JIS (1992), na qual massas em triplicata de 0,050 g de carvão ativado são pesadas, adicionadas a 200 mL de água deionizada e aquecidos até a ebulição. Em seguida adicionou-se 100 mL de água deionizada em temperatura ambiente e foi aguardada a decantação do CA, para então calcular o pH da suspensão com pHmetro devidamente calibrado.
Para o teste de adsorção, foram usadas 4 amostras de 50,0 mL de azul de metileno com concentração de 0,1 g/L. Diferentes massas de CA (0,2 g; 0,5 g; 1,0 g e 1,5 g) foram colocadas em cada erlenmeyer com as amostras de corante têxtil (azul de metileno), onde ficaram sob agitação em banho termostático a (40,0 ± 0,1) ºC por 40 minutos. Em seguida as amostras foram filtradas e estudos preliminares de adsorção foram feitos com as soluções resultantes em espectrofotômetro BEL Photonics SP 1105.

Resultados e Discussão

Produção: A pulverização do precursor gerou um material de grãos relativamente pequenos, que foi trabalhado em amostras separadas de 30g cada. No processo de impregnação, a pasta esbranquiçada (resultante da adição de carbonato de potássio), apresentou odor característico durante o aquecimento, como um indício da ocorrência de reação, conforme esperado. Na ativaçãpermaneceram aderidos as paredes do cano, levando a uma pequena perda do material, que teve massa reduzida tambémo, pequenos fragmentos de carvão após a etapa reacional de desobstrução dos poros por meio de HCl (figura 1). A primeira água de lavagem seguinte ao processo anterior apresentou caráter básico (PH médio = 10,78), de forma que, fez-se necessário o uso de 600 ml de água destilada adicional para adequação do PH que, permaneceu entretanto, na faixa entre 8 e 9.Caracterização: Obteve-se ao final da produção uma massa de carvão ativado correspondente a 3,74 g, com rendimento percentual aproximado de 12,47%, pequeno provavelmente devido à alta concentração de impurezas na matéria prima. Por meio do teste de PH da suspensão do CA em água, foram registrados os seguintes valores de PH: 7,3 para a amostra A; 7,4 para a amostra B; e 7,4 para a amostra C. A média de tais valores, quando comparada ao valor de PH da água utilizada (7,8) indica, segundo Bandosz (2006), a migração dos elétrons de grupos ácidos, contidos na superfície do carvão, para as moléculas de água, tornando a superfície negativamente carregada, o que confere ao material propriedades ácidas predominantes. No experimento para definição da densidade aparente, foi utilizada uma massa de 2,37 g, suficiente para preencher um volume aproximado de 50 ml na proveta - considerando pequenos espaços vazios decorrentes das formas irregulares pertinentes ao material - e assim, obteve-se como densidade aparente o valor de 0,474 g/mL. Os testes de adsorção foram realizados apenas qualitativamente devido ao turvamento da solução de azul de metileno nos testes e à limitações na quantidade de material precursor, porém, foi apresentada diminuição perceptível na intensidade da cor da solução de azul de metileno em contado com a maior massa de carvão ativado, conforme figura 2:

Figura 2: diminuição da tonalidade do azul de metileno em contato com maior massa do CA e turbidez de amostras. Fonte: Os próprios autores.

Conclusões

O presente trabalho possibilitou concluir que as cascas do fruto do tingui são eficientes na adsorção de efluente têxtil, entretanto os resultados do teste de adsorção e o baixo rendimento aparente não permitem discorrer sobre a viabilidade financeira e técnica de utilizar o CA das cascas do fruto do tingui industrialmente.
Possíveis estudos posteriores consistem na determinação das isotermas de adsorção e da capacidade de adsorção, bem como o estudo de métodos de elevar o rendimento total e a análise de viabilidade financeira, o que permite uma comparativo completo da viabilidade de utilizar resíduo de tingui como substituto a de outros tipos de carvão ativado.

Referências

FELFILI, J. M.; NOGUEIRA, P. E.; SILVA JÚNIOR, M. C.; MARIMON, B. S.; DELITTI, W. B. C. Composição florística e fitossociologia do cerrado sentido restrito no município de Água Boa, MT. Acta Botânica Brasílica, v. 16, p. 103-112, 2002.

DI BERNARDO, L.; DANTAS, A. D. B. Métodos e técnicas de tratamento de água. 2.ed. São Carlos: Rima, 2005. 1565p.

KARAM, B.; ASSIS, L. M. Produção e caracterização de carvões ativados de biomassa amilácea em forno de microondas. Ponta grossa: XVI SICITE, 2011.

BANDOSZ, T. J. Activated carbon surfaces in environmental remediation. New York: Elsevier, 2006. 7 v. 571 p.

Agradecimentos

Ao técnico responsável pelos laboratórios do IFNMG - Campus Montes Claros e colaborador do projeto, Robson Vasconcelos, pelo apoio e dedicação.